## Slide 1: Proyecto: Refugio Antártico Ecuatoriano
Expositor:
Ing. Qca. Cristy Lozada Aspiazu.
Investigador(a) UCSG.

## Slide 2
EQUIPO DE TRABAJO
Director: Arq. Alejandro González.
Investigadores: Arq. Robinson Vega.
Arq. Ignacio de Teresa.
Arq. Juan Carlos Bamba.
Ing. Qco. Miguel Gálvez.
Ing. Civil. Pedro Córdova.
Ing. Qca. Raquel Foronda.
Asistentes: Srta. Beatríz Nivelo.
Srta. Andrea Chabla.
Srta. Carolina Romero.
Sr. Anthony Rivera.
Sr. Luis Tixe.
Sr. David Rojas.
Sr. César Aguirre.

## Slide 3: OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO
Construir un refugio habitable de emergencia, para la Estación Científica Ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado" en la Antártida, desarrollando, evaluando y aplicando ecomateriales adecuados para las condiciones climáticas de la zona, que brinden protección y confort a sus ocupantes.

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
  Determinar ecomateriales idóneos para la construcción del refugio habitable en la Estación Científica Ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado" en la Antártida, mediante ensayos mecánicos, físicos y químicos.
  Determinar que el tablero de guadua y las fibras naturales, gracias a sus propiedades físicas y mecánicas, pueden utilizarse como Ecomateriales aislantes térmicos para la construcción.
  Diseñar y construir un prototipo de refugio habitable de emergencia en las laderas del volcán Chimborazo, como escenario de simulación de condiciones climáticas extremas.
  Construir un segundo refugio con tableros de Guadua y fibras naturales en la Isla Dee, en el continente antártico y monitorear su comportamiento a traves de la medición de los parámetros de confort y protección adecuados.

## Slide 5: OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA EXPEDICIÓN
Monitorear el comportamiento de los 6 prototipos de ecomateriales (aislantes térmicos) desarrollados en el proyecto, valorados para el diseño del refugio, y fabricados en la Unidad de Ecomateriales, para su correcta utilización en la construcción y fabricación del refugio habitable de emergencia en los alrededores de la Estación Científica Ecuatoriana "Pedro Vicente Maldonado", ubicada en el continente antártico.

## Slide 6: PROPUESTA
Aprovechamiento de residuos de origen natural de fuentes agrícolas o agroindustriales en reemplazo de materias primas de origen sintético.
Estudio de las propiedades físicas de materias primas de fuentes agrícolas o agroindustriales de la sierra ecuatoriana.
Estudio de pegantes y barnices, sean éstos de origen natural o sintético.
Desarrollar un sistema constructivo con tableros de guadua y fibras naturales.

## Slide 7: METODOLOGÍA
Bibliográfica
Descriptiva
Experimental
Aplicada
Investigación

## Slide 8: DESARROLLO
Bambú
Guadúa Angustifolia Kunth
Tableros (Plasbam)
ENVOLVENTE EXTERIOR
Fibras y/o residuos
Agrícolas Agroindustriales
ENVOLVENTE INTERIOR
Aislamiento Térmico

## Slide 9: GUADUA: PROCESO PLASBAM

## Slide 10: GUADUA: PLASBAM Y TRIPBAM

## Slide 11: GUADUA: PLASBAM Y TRIPBAM

## Slide 12
Materia prima gratuita

## Slide 15: FIBRAS Y/O RESIDUOS AGRÍCOLAS Y/O AGROINDUSTRIALES

## Slide 16
Laboratorio artificial #0
Unidad Académica y de Investigación ECO-materiales

## Slide 17: PROPIEDADES FÍSICAS-QUÍMICAS Y MECÁNICAS

## Slide 18: ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y NORMAS.
Para la determinación de la conductividad térmica del material se siguieron lineamientos que recomiendan las Normas ASTM C1363 Y ASTM C236. “PRUEBAS DE AISLAMIENTO TERMICO”.
Se procedió con la fabricación de una caja aislada, la cual esta compuesta de paredes de poliestireno y poliuretano de 15 cm de espesor para evitar que el calor producido por la resistencia se escape por estas 5 caras.
Este método cubre la medición de la conductividad térmica de elementos constructivos como paneles. La caja caliente resguardada es un aparato diseñado en esencia mediante el cual puede establecerse una diferencia de temperatura estable en el tiempo para asegurar un flujo de calor constante y temperatura estacionaria y medir estas cantidades con la exactitud deseada.

## Slide 19: ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y NORMAS.
NORMAS TECNICAS ASTM C1363 Y ASTM C236. “PRUEBAS DE AISLAMIENTO TERMICO”.

## Slide 20
ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y NORMAS EN EL LABORATORIO ECOMATERIALES-UCSG.

## Slide 21
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
(Watts/m*K)
ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y NORMAS.

## Slide 22: RESULTADOS: ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN LABORATORIO ECOMATERIALES DE LA UCSG - ECUADOR.
N° | FIBRAS | CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ (Watts/m*K) | 
1 | Paja de páramo. | 0,050 | ± 0,0015
2 | Fibra de abacá. | 0,051 | ± 0.0019
3 | Cascarilla de arroz. | 0,052 | ± 0.0015
4 | Fibra de coco. | 0,055 | ± 0.0037997
5 | Lechuguín. | 0,061 | ± 0.0076
6 | Luffa. | 0,075 | ± 0.0041
7 | Totora. | 0,084 | ± 0.02249
8 | Tusa de maíz. | 0,090 | ± 0.008989
9 | Raquis de banano. | 0,093 | ± 0.00538
10 | Tablero PlasBam (Bambú) | 0,143 | ± 0.008

## Slide 23: TRATAMIENTO AL FUEGO Y ATAQUE DE MICROORGANISMOS:

## Slide 24: PROPIEDADES MECÁNICAS: PLASBAM.

## Slide 25: PROPIEDADES MECÁNICAS: FIBRAS NATURALES.
Norma ASTM C 1557 usando cinta nexcare en los extremos de la muestra, teniendo la seguridad de que no ocurrieran fallas en el área de agarre de la muestra, tal como se muestra en la figura 10. (Córdova, ASTM, C 1557-03 (2008) Método de ensayo estándar para la determinación de la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad de fibras.) (Córdova, ASTM, D 3822-07 (2007) Método de ensayo estándar para la determinación de las propiedades mecánicas de tensión de fibras textiles.) (Symington, W. M. Banks, & Pothrik., 2009)

## Slide 26: RESULTADOS: PROPIEDADES MECÁNICAS DE FIBRAS NATURALES EN LABORATORIO ECOMATERIALES DE LA UCSG - ECUADOR.
N° | FIBRAS | ESFUERZO DE TENSIÓN σ(Kg/cm2) | MÓDULO DE ELASTICIDAD DE TENSIÓN PARALELA Ek (Kg/cm2)
1 | Fibra de abacá | 1076,6971 | 57787,749
2 | Raquis de banano | 64,384 | 2068,356
3 | Raquis de verde | 63,042 | 1734,688
4 | Lechuguín | 20,555 | 159,679

## Slide 27: PROTOTIPOS EXPERIMENTALES: BAMBÚ Y FIBRAS NATURALES ENSAYADAS EN LA ANTÁRTICA.

## Slide 28: PROTOTIPOS EXPERIMENTALES: BAMBÚ Y FIBRAS NATURALES ENSAYADAS EN LA ANTÁRTICA.

## Slide 29: ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN LA ANTÁRTICA DE LOS PROTOTIPOS EXPERIMENTALES

## Slide 30: ENSAYOS DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN LA ANTÁRTICA DE LOS PROTOTIPOS EXPERIMENTALES

## Slide 31: ENSAYOS DE INTEMPERISMO EN LA ANTÁRTICA DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES SELECCIONADOS

## Slide 32: ENSAYOS DE INTEMPERISMO EN LA ANTÁRTICA DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES SELECCIONADOS

## Slide 33
sistema modular paneles bambú
(preliminar)

## Slide 36
Dormitorio
Baño
Cocina / Comedor
Área de estudio
Transición

## Slide 38
Proyecto básico // Plantas propuestas

## Slide 39
Proyecto básico // Plantas propuestas

## Slide 40
Proyecto básico // Plantas propuestas

## Slide 41
Proyecto básico // Plantas propuestas

## Slide 45
Laboratorio natural #1
VOLCÁN CHIMBORAZO
4850 msnm

## Slide 46
EN EL LUGAR

## Slide 47
Laboratorio natural #2
ANTÁRTIDA
0 msnm

## Slide 48
ISLA DEE

## Slide 49
Dormitorio
Baño
Cocina / Comedor
Área de estudio
Transición

## Slide 50
CONSTRUCCIÓN